喷注器及燃料增压系统的加工与集成

技术要求

1.采购内容

喷注器及燃料增压系统的加工与集成

2.设备信息

1）设备名称：喷注器及燃料增压系统的加工与集成

2）数量：各1套

设备型号清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃料增压系统 | 非标 | 1 | 套 | 含燃烧室 |
| 2 | 某01型喷注器 | 非标 | 1 | 套 |  |
| 3 | 某02型喷注器 | 非标 | 1 | 套 |  |

3技术要求

3.1 总体技术要求

根据燃料增压系统材料清单完成物料采购及加工，将各管道、管件、法兰及接嘴等部件进行集成安装，现场安装、无损检测、压力试验、吹扫清洗等过程严格按照国家标准执行。配套研制的燃烧室组件采用紫铜内壁与304不锈钢外壁通过扩散焊焊接为一体的夹套水冷结构。

某01型喷注器与某02型喷注器结构由顶盖、基底组件与冷却面板组件组成，其中基底组件采用“两腔三底”结构，由基底（环）、上底、中底、下底及圆环支管等构成，采用氩弧焊焊接为一体；三组元喷嘴采用3D打印金属粉末激光烧结工艺（其中01型喷注器组件共安装36个喷嘴；02型喷注器组件共安装6个喷嘴）；面板组件由面板底与面板盖组成，两件应采用真空电子束焊焊接工艺。

3.2原材料采购要求

3.2.1燃料增压系统

系统中所包含的接头、法兰、不锈钢无缝钢管、管件等主要零部件均使用304不锈钢。燃烧室组件中外壁采用304不锈钢锻件，内壁采用紫铜锻件。

配置明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外套螺母 | DN4 | 2 | 个 |  |
|  | 球形接头 | DN4 | 2 | 个 |  |
|  | 外套螺母 | DN10 | 2 | 个 |  |
|  | 球形接头 | DN10 | 2 | 个 |  |
|  | 焊接直通接头 | DN20 | 2 | 个 |  |
|  | 橡胶软管组合件 | DN65/PN100 | 2 | 套 |  |
|  | 不锈钢无缝钢管 | Ø76×4-304（m） | 1 | 米 |  |
|  | 不锈钢无缝钢管 | Ø89×7-304（m） | 2 | 米 |  |
|  | 对焊三通接头 | Ø89×7-304 | 2 | 个 |  |
|  | 同心大小头 | Ø89×76×5-304 | 4 | 个 |  |
|  | 对焊1.5R90°弯头 | Ø76×4-304 | 2 | 个 |  |
|  | 对焊1.5R90°弯头 | Ø89×7-304 | 1 | 个 |  |
|  | 松套法兰组件 | DN80/PN160 | 1 | 套 |  |
|  | 对焊法兰 | DN80/PN160 | 1 | 套 |  |
|  | 对焊法兰 | DN65/PN110 | 4 | 套 |  |
|  | 密封垫 | DN80/PN160 | 2 | 个 |  |
|  | 八角密封垫 | DN80/PN160 | 1 | 个 |  |
|  | 八角密封垫 | DN65/PN110 | 4 | 个 |  |
|  | 管道安装与检测检验 | 非标 | 1 | 套 |  |

3.2.2某01型喷注器

- 喷注器主体：1Cr18Ni9Ti，其制造标准为GJB2294-1995;

- 冷却面板：T2紫铜，其制造标准为GB/T4423-2007;

- 喷嘴：06Cr18Ni11Ti，采用3D打印成型工艺；

- 密封件O型圈：氟橡胶；

- 连接螺栓：35CrMo，外表面镀镍处理。

3.2.3某02型喷注器

- 喷注器主体：1Cr18Ni9Ti，其制造标准为GJB2294-1995;

- 冷却面板：T2紫铜，其制造标准为GB/T4423-2007;

- 喷嘴：06Cr18Ni11Ti，采用3D打印成型工艺；

- 密封件O型圈：氟橡胶；

- 连接螺栓：35CrMo，外表面镀镍处理。

3.3加工制造要求

3.3.1燃料增压系统

- 资质要求：

焊接人员资格：持有市场监督管理部门颁发的压力管道氩弧焊焊接作业证书。

- 焊缝检测：

按照《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》NB/T47013.2-2015执行。

- 耐压强度试验：

按照管路设计压力1.5倍取值，水压试验压力15MPa，保压30分钟无泄漏，表压允许压降不超过0.1MPa。

- 气密试验：

按照管路设计压力1.0倍取值，水压试验压力10MPa，保压30分钟无泄漏，表压允许压降不超过0.1MPa。

- 燃烧室：

内壁与外壁采用扩散焊焊接工艺焊接为一个整体。

两端面扩散焊焊缝采用压力检测，并保留压力检测记录。按9级精度加工，燃烧室内壁面平面粗糙度3.2。内流道水压试验压力5MPa，保压30分钟无泄漏，表压允许压降不超过0.1MPa。配合面和密封面不得有划伤、斑疤和压伤等缺陷；流道内腔清洗多余油脂及铁屑，并填写多余物检查记录表。

3.3.2某01型喷注器

- 焊缝检测

渗透（着色法）对焊缝进行检验，并保留焊缝检测记录。

- 公差要求

三组元3D打印喷嘴装配尺寸公差按G7/h6加工，确保喷嘴组件环缝同轴度，喷嘴组件、喷注器基底安装后的同轴度达到7级精度，其它按9级精度加工。

- 耐压强度

- 基底组件内腔：氮气试验压力5MPa，保压10分钟无泄漏，表压允许压降不超过0.1MPa；

- 冷却面板组件内腔：水压试验压力4MPa，保压10分钟无泄漏，表压允许压降不超过0.1MPa。

- 制造装配

- 配合面和密封面不得有划伤、斑疤和压伤等缺陷；

- 基底内腔清洗多余油脂及铁屑，必须采用内窥镜进行检查，并填写多余物检查记录表。

3.3.3某02型喷注器

- 焊缝检测

渗透（着色法）对焊缝进行检验，并保留焊缝检测记录。

- 公差要求

三组元3D打印喷嘴装配尺寸公差按G7/h6加工，确保喷嘴组件环缝同轴度，喷嘴组件、喷注器基底安装后的同轴度达到7级精度，其它按9级精度加工。

- 耐压强度

- 基底组件内腔：水压试验压力2MPa，保压10分钟无泄漏，表压允许压降不超过0.1MPa；

- 冷却面板组件内腔：水压试验压力3MPa，保压10分钟无泄漏，表压允许压降不超过0.1MPa。

- 制造装配

- 配合面和密封面不得有划伤、斑疤和压伤等缺陷；

- 基底内腔清洗多余油脂及铁屑，必须采用内窥镜进行检查，并填写多余物检查记录表。

3.4主要轮廓尺寸（单位：mm）

- 某01型喷注器（最大外轮廓图示见图1）：

- 顶盖：最大外径Ø435±1，厚度65±0.5；

- 基底组件：最大外轮廓959±1，厚度117±1；

- 三组元喷嘴（36个）：最大外径Ø18±0.2，高度121±1；

- 冷却面板：最大外径Ø280±1，厚度21.5±0.2。

- 某02型喷注器（最大外轮廓图示见图2）：

- 顶盖：最大外径Ø190±1，厚度28±0.2；

- 基底组件：最大外径Ø190±1，厚度117±1；

- 三组元喷嘴（6个）：最大外径Ø16±0.1，高度121±1；

- 冷却面板：最大外径Ø120±1，厚度19±0.2。

- 燃烧室（最大外轮廓图示见图3）

a、直筒内壁内径：Ø206±1；

b、外壁最大外径：Ø590±1；

c、燃烧室长度：708±1。

3.5文件要求

3.5.1 某01型喷注器、某02型喷注器、燃烧室

- 焊缝检测报告；

- 原材料证明；

- 水压试验报告；

- 多余物检测报告；

- 主要尺寸检测记录表；

- 产品实物照片；

- 产品质量合格证明文件。

3.5.2 燃料增压系统

- 无损检测报告；

- 压力、气密试验报告；

- 管道清洗记录表；

- 产品质量合格证明文件。